Инструкция по нанесению  эмали  КО-42.

1 Область применения.

Инструкция  распространяется на эмаль КО-42, предназначенную для долговременной защиты от коррозии  металлических поверхностей оборудования хозяйственно-питьевого водоснабжения,  подводных сооружений и корпусов речных и морских судов,  мостовых и строительных конструкций, трубопроводов насосно-компрессорных станций, мачт и других элементов линий электропередач, резервуаров нефти и нефтепродуктов.

Эмаль КО-42 рекомендуется использовать в качестве протекторной грунтовки широкого назначения.  Материал повышенной водостойкости, покрытия экологически чистые. Применение материалов относится к методу «холодного цинкования».

2 Подготовка поверхности.

2.1 Окрашиваемая поверхность предварительно должна быть очищена от механических загрязнений, водорастворимых солей, жиров, масел, ржавчины, следов старой краски, имеющей слабое сцепление с поверхностью. Окрашиваемая поверхность должна быть  сухой и  чистой  без наличия жира, грязи, масла, очищена  от старого непрочно держащегося  покрытия,  обеспылена  с помощью обдува воздухом.

2.2  Механическая очистка поверхности производится  до степени St 3 или  SA2 - SA2,5. Подготовленную металлическую поверхность после зачистки оставляют неокрашенной не более 24 ч в помещении ( при температуре не ниже  плюс 200С и относительной влажности не более 65%),  не более 6 часов  на открытом воздухе  ( при отсутствии конденсации влаги на поверхности  и  исключении любого вида её загрязнения).

2.3 После очистки поверхность обезжиривают ацетоном,  растворителями Р-646, Р-647.  Обезжиривание поверхности производится непосредственно перед окрашиванием и не позднее, чем через 6 часов после механической обработки при работе на открытом воздухе, и чем 24 часа при работе внутри помещения.  Поверхность перед окрашиванием должна быть сухой и чистой.

3 Подготовка материала к нанесению.

3.1 Перед применением  цинковый порошок медленно  при постоянном  перемешивании всыпают в емкость с этилсиликатным связующим, соблюдая массовое соотношение: на одну  часть этилсиликатного связующего - две части цинкового порошка. Эмаль  тщательно перемешивается мешалкой до однородности и полного исчезновения осадка   по всему объему, затем выдерживается в течение 30 минут  до исчезновения пузырей.

3.2 Рекомендуемая рабочая вязкость эмали перед нанесением должна быть при пневматическом распылении – 17-25 с, при нанесении кистью или валиком -  25-30 с.

3.3 Вязкость эмали указана в сертификате качества на нее. Измерение вязкости производится вискозиметром ВЗ-246 с соплом диаметром 4 мм при температуре (20±2) ºС.

3.4 При необходимости разбавления и доведения до рабочей вязкости используют спирт этиловый технический (при окрашивании металлических поверхностей оборудования хозяйственно-питьевого водоснабжения),  спирт изопропиловый,  ацетон,   растворители  Р-646, Р-647.  Степень разбавления эмали до рабочей вязкости может составлять до 5 %.

3.5 Жизнеспособность  эмали при температуре (20±2)0С  составляет не более  8 часов. При  перерывах в работе эмаль должна храниться в плотно закрытой таре, перед началом работы эмаль необходимо перемешать и выдержать не менее 30 мин.

4  Процесс окрашивания.

4.1 Перед нанесением эмали рекомендуем провести пробное окрашивание поверхности для подбора условий по получению однородной  пленки  (давление воздуха, расстояние от сопла краскораспылителя до окрашиваемой поверхности).

4.2 Нанесение эмали  производится не менее чем в два слоя методами пневматического распыления, валиком, кистью.

4.3 Окраска производится по сухой, обезжиренной поверхности при температуре окружающего воздуха и подложки от -15ºС до +40ºС и относительной влажности воздуха не более 80%.

4.4 При окрашивании при отрицательных температурах для предотвращения образования инея и ледяной корки необходимо проследить, чтобы температура окрашиваемой поверхности была не менее чем на 30С выше точки росы.

4.5 При пневматическом нанесении  расстояние от сопла краскораспылителя до окрашиваемой поверхности должно составлять 100-200 мм,  давление воздуха  1,5-2,5 кгс/см2,  диаметр сопла 1,8-2,5 мм.  Режимы нанесения уточняются в каждом конкретном случае в зависимости от условий работы и марки аппарата для нанесения.

4.6 На сварные швы, торцевые кромки, труднодоступные места перед окрашиванием  производится нанесение эмали  в виде «полосового  слоя» кистью.

4.7  Металлические поверхности окрашиваются в 2-3 перекрестных слоя с промежуточной сушкой между слоями “до отлипа” 0,5 часа в зависимости от температуры окружающего воздуха. При отрицательной температуре окружающего воздуха время выдержки увеличивается в 2-3 раза.

4.8 Каждый слой покрытия эмали сушат при  температуре (20±2) °С и относительной  влажности 65% в течение 20-30 мин.

4.9 Полное высыхание окончательного покрытия при температуре (20±2)0С до устойчивости к механическим и химическим воздействиям (перед эксплуатацией) –  в течение 7 суток.

4.10 Теоретический расход эмали на однослойное покрытие толщиной от 30 до 40 мкм составляет 160-210 г/м2 (в зависимости от способа нанесения).

4.11 Количество слоев покрытия определяется толщиной однослойного покрытия, получаемого в зависимости от метода нанесения, общей толщины покрытия  и от условий полимеризации.

4.12 Транспортирование, монтаж конструкций и оборудования можно производить не ранее, чем  через 7 суток после окрашивания в зависимости от температурного режима поликонденсации покрытия.

5 Контроль качества.

5.1Контроль качества покрытия эмали КО-42 осуществляется по показателям сертификата качества, соответствующим характеристикам технических условий.

6 Требования безопасности.

6.1 Охрана труда и техники безопасности осуществляется по техническим документам производителя работ с учетом свойств  эмали.

6.2 Токсичность и пожароопасность эмали обусловлена наличием в ее составе растворителя.

6.3 При нанесении эмали на открытом воздухе необходимо следить, чтобы рабочая зона хорошо проветривалась. Работники, занятые нанесением эмали, должны пользоваться резиновыми перчатками, защитными пастами типа «биологические  перчатки». Для защиты органов дыхания необходимо пользоваться газопылезащитными респираторами.

6.4 Запрещается производить нанесение эмали в закрытых помещениях, ямах, колодцах без средств индивидуальной защиты. Для защиты органов дыхания использовать изолирующий шланговый  противогаз.

6.5 Эмали относятся к легковоспламеняющимся жидкостям в связи с наличием растворителя.  При работе с эмалями необходимо соблюдать требования пожарной безопасности: иметь на рабочем месте средства пожаротушения, пользоваться инструментом и приспособлениями из искробезопасного материала, не применять на рабочих местах открытый огонь, не курить.

6.6 В случае загорания эмали необходимо пользоваться следующими средствами пожаротушения: песком, кошмой, асбестовым одеялом, пенным или углекислотным огнетушителем, пенными установками, тонко распыленной водой.

7 Условия хранения.

7.1 Эмаль КО-42 хранят в плотно закрытой таре, предохраняют от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от минус 300С до плюс 300С.