Инструкция по нанесению эмали  «Церта-Пласт» с молотковым эффектом.

1 Область применения.

Инструкция  распространяется на эмаль «Церта-Пласт» с молотковым эффектом,  предназначенную для защитно-декоративной отделки металлических изделий, мебели и конструкций, кованых изделий и их различных элементов, для окрашивания приборов и механизмов, эксплуатируемых в условиях открытой промышленной атмосферы и внутри помещений, при воздействии температур от – 600С до +1500С.

2 Подготовка поверхности.

2.1 Окрашиваемая поверхность предварительно должна быть очищена от механических загрязнений, водорастворимых солей, жиров, масел, ржавчины, следов старой краски, имеющей слабое сцепление с поверхностью.

2.2  Механическая очистка поверхности производится  до степени St 3 или  SA2 - SA2,5.

2.3 В случае невозможности проведения пескоструйной обработки металла, допускается применение преобразователя ржавчины. Если после сушки на поверхности остаются пятна исходной непреобразованной ржавчины, эти места следует обработать составом повторно.

2.4 После очистки поверхность обезжиривают  ароматическими растворителями (сольвентом, ксилолом).  Обезжиривание поверхности производится непосредственно перед окрашиванием и не позднее, чем через 6 часов после механической обработки при работе на открытом воздухе, чем 24 часа при работе внутри помещения.  Поверхность перед окрашиванием должна быть сухой и чистой.

3 Подготовка материала к нанесению.

3.1 Эмаль «Церта-Пласт»  с молотковым эффектом  перед применением тщательно перемешивается мешалкой до полного исчезновения осадка и  однородности по всему объему, затем выдерживается в течение  10 минут  до исчезновения пузырей.

3.2 Рекомендуемая рабочая вязкость эмали  «Церта-Пласт» с молотковым эффектом  перед нанесением должна быть при пневматическом распылении и нанесении кистью – 40-70 с.

3.3 Вязкость эмали указана в сертификате качества на нее. Измерение вязкости производится вискозиметром ВЗ-246 с соплом диаметром 4 мм при температуре (20±2) ºС.

3.4 При необходимости разбавления и доведения до рабочей вязкости используют  ароматические растворители (толуол, сольвент (130/150),   степень разбавления может быть не более 5 %. Для получения ярко-выраженного молоткового эффекта не рекомендуется разбавлять растворителями.

3.5 При  перерывах в работе эмаль должна храниться в плотно закрытой таре, перед началом работы эмаль  необходимо перемешать и выдержать не менее 10 мин.

4  Процесс окрашивания.

4.1 Нанесение эмали производится в один - два слоя методами пневматического распыление или кистью.

4.2 Окраска производится по сухой, обезжиренной поверхности при температуре окружающего воздуха и подложки от 0ºС до +30ºС и относительной влажности воздуха не более 80%.

4.3 При окрашивании при нулевой  температуре для предотвращения образования инея и ледяной корки необходимо проследить, чтобы температура окрашиваемой поверхности была не менее чем на 30С выше точки росы.

4.4 При пневматическом нанесении  расстояние от сопла краскораспылителя до окрашиваемой поверхности должно составлять 100-300 мм,  давление воздуха 2,5-3,5 кгс/см2,  диаметра сопла 1,8-2,5 мм.  Режимы нанесения уточняются в каждом конкретном случае в зависимости от условий работы и марки аппарата для нанесения.

4.5 На сварные швы, торцевые кромки, труднодоступные места перед окрашиванием  производится нанесение композиции   в виде «полосового  слоя» кистью.

4.6  Металлические поверхности окрашиваются в 1-2 перекрестных слоя с промежуточной сушкой между слоями “до отлипа” 3-5 часов в зависимости от температуры окружающего воздуха. При нулевой температуре окружающего воздуха время выдержки увеличивается в 2 раза.

4.7 Для повышения коррозионной стойкости покрытия рекомендуется нанесение  грунт-эмали  «Церта-Пласт» серого  или песочно-желтого цветов,  цинконаполненной эмали «Экоцин».

4.8 Размер ячеек рисунка зависит от толщины наносимого слоя эмали. Нанесение эмали «Церта-Пласт» с молотковым эффектом на вертикальные поверхности проводить более тонким слоем во избежание образования волнообразного рисунка и натеков.

4.9  Покрытие высыхает до степени 3 в зависимости от влажности и температуры воздуха в течение 3 - 5 часов, в дальнейшем идет полимеризация и отверждение покрытия. Время   окончательной сушки покрытия  при температуре (20±2) ºС  -  не менее 24 часов.

4.10 Теоретический расход  эмали  по металлу с толщиной покрытия 60-100 мкм составляет 200-250 г/м2.

4.11 Транспортирование, монтаж конструкций и оборудования можно производить не ранее, чем  через 3 суток после окрашивания в зависимости от температурного режима поликонденсации покрытия.

5 Контроль качества.

Контроль качества покрытия эмали «Церта-Пласт» с молотковым эффектом  осуществляется по показателям сертификата качества, соответствующим характеристикам технических условий.

6 Требования безопасности.

6.1 Охрана труда и техники безопасности осуществляется по техническим документам производителя работ с учетом свойств  эмали.

6.2 Токсичность и пожароопасность эмали  обусловлена наличием в их составе ароматических  растворителей.  Растворители по степени воздействия на организм человека относятся к 3 классу опасности  (ПДКрз– 150/50 мг/м3).

6.3 При нанесении эмали   на открытом воздухе необходимо следить, чтобы рабочая зона хорошо проветривалась. Работники, занятые нанесением композиции, должны пользоваться резиновыми перчатками,  газопылезащитными респираторами.

6.4 Запрещается производить нанесение эмали в закрытых помещениях, ямах, колодцах без средств индивидуальной защиты. Для защиты органов дыхания использовать изолирующий шланговый  противогаз.

6.5 Эмали относятся к легковоспламеняющимся жидкостям в связи с наличием ароматических растворителей.  При работе с ними необходимо соблюдать требования пожарной безопасности: иметь на рабочем месте средства пожаротушения, пользоваться инструментом и приспособлениями из искробезопасного материала, не применять на рабочих местах открытый огонь, не курить.

6.6 В случае загорания композиции необходимо пользоваться следующими средствами пожаротушения: песком, кошмой, асбестовым одеялом, пенным или углекислотным огнетушителем, пенными установками, тонко распыленной водой.

7 Условия хранения.

7.1 Эмаль «Церта-Пласт» с молотковым эффектом  хранят в плотно закрытой таре, предохраняют от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от минус 500С до плюс 400С.