Инструкция по нанесению грунтовок АК-069, АК-070.

1 Область применения.

Инструкция  распространяется на   грунтовки АК-069, АК-070, которые предназначены:

грунтовка АК-069  -  для грунтования деталей из алюминиевых сплавов и стали;

грунтовка АК-070  -  для грунтования деталей из алюминиевых, магниевых, титановых сплавов и стали углеродистой и нержавеющей. Допускается применение грунтовок АК-069 и АК-070 для других целей. Поверх грунтовок АК-069 и АК-070 наносят материалы типа АК, ПФ, ГФ, ЭФ, ХВ, ХС, ФЛ, КО и другие. Покрытие на основе грунтовок обеспечивает адгезионную прочность, защиту от коррозии и водостойкость системы лакокрасочного покрытия.

2 Подготовка поверхности.

2.1 Окрашиваемая поверхность предварительно должна быть очищена от механических загрязнений, водорастворимых солей, жиров, масел, ржавчины, следов старой краски, имеющей слабое сцепление с поверхностью.

2.2  Механическая очистка поверхности производится  до степени St 3 или  SA2 - SA2,5.

2.3 В случае невозможности проведения пескоструйной обработки металла, допускается применение преобразователя ржавчины, при эксплуатации покрытия при температуре до 100°С. Если после сушки на поверхности остаются пятна исходной непреобразованной ржавчины, эти места следует обработать составом повторно с последующей промывкой водой и осушением поверхности.

2.4 После очистки поверхность обезжиривают растворителями (толуол,  растворители Р-4, Р-5, 646). Обезжиривание поверхности производится непосредственно перед окрашиванием и не позднее, чем через 6 часов после механической обработки при работе на открытом воздухе, и 24 часа – при работе внутри помещения. Поверхность перед окрашиванием должна быть сухой и чистой.

3 Подготовка материала к нанесению.

3.1 Грунтовки АК-069, АК-070  перед применением тщательно перемешивается мешалкой до однородности и полного исчезновения осадка по всему объему, затем выдерживается в течение 10 минут до исчезновения пузырей.

3.2 Рекомендуемая рабочая вязкость грунтовки перед нанесением должна быть при пневматическом распылении – 12-18 с.

3.3 Вязкость грунтовки указана в сертификате качества на нее. Измерение вязкости производится вискозиметром ВЗ-246 с соплом диаметром 4 мм при температуре (20±2)°С.

3.4 При необходимости разбавления и доведения до рабочей вязкости используют   растворители (толуол,  растворители  Р-4, Р-5, 646.). Степень разбавления грунтовки до рабочей вязкости может достигать до 30 %.

3.5 При перерывах в работе грунтовка должна храниться в плотно закрытой таре, перед началом работы грунтовку  необходимо перемешать и выдержать не менее 10 мин.

4  Процесс окрашивания.

4.1 Нанесение грунтовки  производится  в два слоя методом пневматического распыления, кистью.

4.2 Окраска производится по сухой, обезжиренной поверхности при температуре окружающего воздуха и подложки от 5°С до 40°С и относительной влажности воздуха не более 80%.

4.3 При пневматическом нанесении расстояние от сопла краскораспылителя до окрашиваемой поверхности должно составлять 200-300 мм, давление воздуха 1,5-2,5 кгс/см2,  диаметр сопла 1,8-2,5 мм.  Режимы нанесения уточняются в каждом конкретном случае в зависимости от условий работы и марки аппарата для нанесения.

4.4 На сварные швы, торцевые кромки, труднодоступные места перед окрашиванием  производится нанесение грунтовки в виде «полосового слоя» кистью.

4.5 Металлические поверхности окрашиваются в 2 перекрестных слоя с промежуточной сушкой между слоями “до отлипа” в течение не менее 0,5 часа в зависимости от температуры окружающего воздуха.

4.6 Сушку каждого слоя грунтовки проводят при температуре (20±2) °С и относительной влажности не более 80% в течение не более 0,5 часа. После нанесения грунтовки  последующие слои лакокрасочного покрытия можно наносить по истечении 30 мин.

4.7 Теоретический расход грунтовки при нанесении покрытия толщиной 15 мкм составляет 50-100 г/м2 без учета технологических потерь.

4.8 Расход грунтовки зависит от характера окрашиваемой поверхности, от ее конфигурации и пористости, наличия навыков работы с ней, от способа нанесения.

5 Контроль качества.

5.1 Контроль качества грунтовок АК-069, АК-070 осуществляется по показателям сертификата качества, соответствующим характеристикам технических условий.

6 Требования безопасности.

6.1 Охрана труда и техники безопасности осуществляется по техническим документам производителя работ с учетом свойств грунтовок.

6.2 Токсичность и пожароопасность грунтовок обусловлена наличием в их составе   растворителей. Растворители по степени воздействия на организм человека относятся к 3 классу опасности  (ПДКрз– 150/50 мг/м3).

6.3 При нанесении грунтовок на открытом воздухе необходимо следить, чтобы рабочая зона хорошо проветривалась. Работники, занятые нанесением грунтовок, должны пользоваться резиновыми перчатками, газопылезащитными респираторами.

6.4 Запрещается производить нанесение грунтовок в закрытых помещениях, ямах, колодцах без средств индивидуальной защиты. Для защиты органов дыхания использовать изолирующий шланговый  противогаз.

6.5 Грунтовки относятся к легковоспламеняющимся жидкостям в связи с наличием ароматических растворителей в их составе. При работе с ними необходимо соблюдать требования пожарной безопасности: иметь на рабочем месте средства пожаротушения, пользоваться инструментом и приспособлениями из искробезопасного материала, не применять на рабочих местах открытый огонь, не курить.

6.6 В случае загорания грунтовок необходимо пользоваться следующими средствами пожаротушения: песком, кошмой, асбестовым одеялом, пенным или углекислотным огнетушителем, пенными установками, тонко распыленной водой.

7 Условия хранения.

7.1 Грунтовки АК-069, АК-070  хранят в плотно закрытой таре, предохраняют от действия тепла и прямых солнечных лучей при температуре от минус 30°С до плюс 40°С.